手掌式超声A/B/C/TOFD-扫描成像系统

POCKET-UTTM技术参数

简介：作为世界无损检测技术的领导者之一，美国物理声学公司（PAC）隆重推出世界上首款基于PDA 的手持式超声A/B/C/TOFD-扫描检测成像系统POCKET-UTTM 。系统采用电池供电，手掌般大小，整体重量仅0.9公斤。POCKET-UTTM 系统配有丰富的附件，可以满足大部分超声波检测的需要，既可以用于传统的超声波探伤、测厚，也可以用于腐蚀检测的超声波C-扫描，同时，POCKET-UTTM支持世界无损检测的前沿技术-----TOFD检测技术。POCKET-UTTM系统中集成了大容量的闪存存储器，可以方便的升级容量。同时，所有数据可以通过读卡器或USB接口同PC机实施互联，方便对数据、图像进一步处理。

POCKET-UTTM系统的软件基于当今流行的WINDOWS CE系统。硬件集成为最新流行的掌上电脑与最先进的数字化超声及位置编码硬件于一体的新便携式多功能超声波检测设备。POCKET-UTTM不同于目前市场上其他任何一套超声波检测仪器，更非单一化的数字超声波探伤仪或超声波测厚仪，而是真正实现了超声功能系统集成。除了与多种双轴手动扫查器，还可以通过其他软件，是POCKET-UTTM系统控制多种双轴、自动扫查系统如LSI系统或其他便携式系统及管道扫查系统。

系统采用数字化键盘,方便数据输入，同时使用触摸LCD屏幕进行检测设置、数据的详细输入、控制和显示。系统既可以设置成传统的超声波测厚仪界面，也可以设置成为全波形显示的数字探伤仪界面。同时，该系统也可以设置成为集A/B/C显示一体化的超声波C-扫描成像界面。更为先进的，是系统加入了TOFD 探伤功能，可实时显示TOFD 界面和A-扫描界面。

POCKET-UTTM系统包括超声波脉冲发射/接收模块，数据采集分析软件，运动控制，显示、分析，数据的传输和存储。

POCKET-UTTM基本参数:

◆ 功能：超声波探伤、测厚、A/B/C/TOFD-扫描

◆ 主要附件：全自动爬行机器人系统、实验室用水槽探伤系统、半自动双轴扫查系统、手动双轴扫查系统、便携式手动扫查器。

◆ 操作：方便的触摸屏操作和便捷的快捷键盘操作

◆ 标准配置的USB接口。

◆ 屏幕：标准3.5IN TFT PPC 彩色显示屏、超薄设计；240*320像素。

◆ 供电：7.5V可充电电池，或通过外部AC/DC电源适配器进行供电包括90/240V交流。

◆ 使用温度：5℃∽40℃

◆ 相对湿度：小于95%非冷凝。

◆ 外形尺寸：238*125*55mm

◆ 重量：0.9Kg.

超声软件技术参数

▲ 实时数字显示的测厚功能

▲ TOFD 功能

▲ 动态门槛

▲ DAC和TGC功能

▲ A扫描波形文件的实时显示

●波幅高度    ●渡越时间    ●深度     ●渡越时间差

▲ 双轴电机控制

▲ 方便的A/B/C/TOFD-扫描界面转换

▲ 方便选择扫查范围、扫查速度及步进率设置

▲ 任意修改扫查轴和步进轴的设置

▲ 峰值检测或第一门限检测

▲ 全波形文件和B/C数据文件的存储

▲ 全波形回放和FFT频谱分析

▲ 斜探头的角度设置和修正

▲ 同步门槛可选择初始脉冲或第一次反射波

▲ 闸门报警

▲ 单向或双向扫描

▲ C-扫描调色板选择

▲ 直接生成报告或使用PC对数据进行处理

超声卡技术参数

●  超声脉冲电压：50∽400V

●  脉冲类型：方波或半波

●  脉冲宽度：50∽1000ns

●  脉冲重复频率：50Hz∽1KHz

●  超声带宽：250KHz∽25MHz

●  增益范围：100dB

●  A/D精度：10bi

●  A/D采样率：100M∽Samples/second

●  超声模式：脉冲反射式或穿透式

●  距离幅度修正：60dB，0.1 dB步长，持续100

●  门设置：2个独立门。可分别设置各自延迟时间、门宽度，瞬态出发门槛及监视

●  触发模式：软件控制的外部输入触发或信号门槛触发。

●  滤波器：4个高通和4个低通

●  时基：可选

系统应用

系统既具有手持式便携的优点，又具有A/B/C/TOFD扫描功能，并且由于系统基于当今先进PDA技术平台，故POCKET-UTTM是新一代现场无损检测、分析、评价的综合工具。具体应用在以下几方面：

●结构内部和表面腐蚀检测与成像

●焊缝超声波检测

●材料测厚

●焊缝TOFD检测与成像

POCKET-UTTM的功能介绍

A扫描功能

1、测厚功能

- 测量范围：0.8∽300mm（致密金属材料，由探头决定）

- 声速范围：1000∽9999m/s

- 声速调节：方便利用标准试块调节声速。

- 数据存储：可以以数据文件格式海量存储。

- 特有的背光功能。

2、常规探伤功能

- 具有普通数字探伤仪相同的功能

- 方便的声速测定功能

- 可方便对声程进行误差修正

- 独有的延迟修正

- 四个独立的高低通滤波

- 两级可调阻尼

- 10M、20M、50M、100M四级可选采样率

- DAC、TGC曲线绘制

- 多选项门卫参数显示设置

C-扫描功能

1、R型扫查器：

- 单轴手动编码器，使用方便。

- 扫查架轻便小巧，探头组合方便更换。

- 可测量缺陷的自身高度，实现缺陷的跟踪、 监控。

半自动扫查器

- 方便驱动双轴自动扫查器，进行一定区域内的半自动扫查。

- 独创了探头保持架可对曲面进行一定量的跟踪功能。

- B-扫描和B’-扫描可以提供C-扫描图像上任何位置正交两个断面的深度信息。相应的A-扫描也可以显示在同一屏幕上。

- 全波形记录功能，可在生成的C-扫描图像上察看任意位置上的A-扫描波形。国际先进的检测方法，符合最新版的ASME规范要求。

- 定位定量准确。

- B实时成像

- 可实现任意一点的波形回放

TOFD检测

单通道可做到80mm

10步完成TOFD调整

单次调整时间不超过5min

单次扫查长度可达6－8m

单通道TOFD性能优良

可直接驱动自动爬行器

标准USB接口，海量存储卡，方便数据交换

超海量电池，使用时间〉10h

可曲面跟踪的单手型扫查架

北京鼎顺科仪科技有限公司感谢您的使用！

# Text boxes

系统附件图

DAC曲线图

仪器主机图

R型扫查器图

腐蚀扫查结果图

管道腐蚀扫查图

定量化腐蚀检测结果图

半自动扫查器扫查图

定量化腐蚀3D效果结果

定量化腐蚀统计检测结果

手动扫查现场图

超厚板TOFD检测

不锈钢焊缝TOFD检测